PCB板怎样清洁才算是足够清洁

“IPC关于清洁度的标准是什么？”。这是一个经常被工业新手所问的简单直率的问题，因此简单直率的答案一般是他们所想要的。可是，在大多数情况中，这对他们个人需要还不够专业。

为了回答这个问题，首先要了解简单标准：正在使用的IPC标准、残留物类型、适用范围和清洁度标准。表一回答了这些问题，古老的方式 - 快捷简单。

表一、IPC清洁度要求总结

标准 残留物类型 适用范围 清洁度标准

IPC-6012 离子 所有类别电子的阻焊涂层前的光PCB板 <1.56μg/cm2NaCl当量

IPC-6012 有机物* 所有类别电子的阻焊涂层前的光PCB板 无污染物析出

J-STD-001 所有类型 所有类别电子的阻焊涂层前的光PCB板 足够保证可焊性

J-STD-001 颗粒 所有电子类别的焊后装配 不松脱、不挥发、最小电气间隔

J-STD-001 松香* 1 类电子的焊后装配 <200μg/cm2

2 类电子的焊后装配 <100μg/cm2

3 类电子的焊后装配 <40μg/cm2

J-STD-001 离子* 所有电子类别的焊后装配  <1.56μg/cm2NaCl当量

IPC-A-160 可见残留物  所有电子类别的焊后装配 视觉可接受性

* 当要求测试时

但这些答案提供了必要的事实吗？不幸的是，很少满足到打电话的人。事实上，这些答案通常引发更多的问题，比如：“就这个吗？”；“如果污染物有更多的氯化物怎么办？”；“免洗工艺中的助焊剂残留物怎么办？”；“假设用共形涂层 (conformal coat) 保护装配会怎么样？”；或者，“其它的非离子污染物怎么办？”

不象过去松香助焊剂主宰工业的“那段好时光”，新的表面涂层、助焊剂、焊接与清洗系统正不断出现。很明显，没有“万能的”答案。由于这个理由，标准与规格强调用来证明可靠性的测试规程，而不是一个简单的通过/失效数字。

再仔细地看一下IPC标准 - 特别是IPC-6012，刚性印刷PCB板的的技术指标与性能 - 揭示了，应该在文件中规定上阻焊层、焊锡或替代的表面涂层之后的对光PCB板的清洁度要求。这意味着装配制造商必须告诉电路板(PCB)制造商他们希望光PCB板有多清洁。它也给使用免洗工艺的装配制造商留有余地来对进来的电路板(PCB)规定一个更加严格的清洁度要求。

装配制造商不仅需要规定进来的PCB板的清洁度，而且要与用户对装配好的产品的清洁度达成一致。按照J-STD-001，除非用户规定，制造商应该规定清洁要求(或者免洗或一个或两个装配面要清洗)和测试清洁度(或者不要求测试、表面绝缘电阻测试、或者测试离子、松香或其它有机表面污染物)。那么清洁系统是在焊接工艺与产品的兼容性的基础上选择的。清洁度测试将取决于使用的助焊剂和清洁化学品。如果使用松香助焊剂，J-STD-001提供了 1、2、3 类产品的数字标准。否则，离子污染测试是最简单和最小成本的。J-STD-001也有一般的数字要求，如表一所述。

如果氯化物含量是一个关注，涉及离子色谱分析的工业研究结果已经显示，下面的指引是氯化物含量的合理断点。当氯化物含量超过下列水平是，增加了电解失效的危险性：

对低固体助焊剂，小于0.39μg/cm2

对高固体松香助焊剂，小于0.70μg/cm2

对水溶性助焊剂，小于0.75 - 0.78μg/cm2

对锡/铅金属化的光PCB板，小于0.31μg/cm2

对清洁的讨论经常得出这个最终答案：真正的清洁度决定于产品和所希望的最终使用环境。但是怎么决定什么清洁对一个特定的最终使用环境是足够的呢？通过彻底和严格的分析，研究每一个潜在的污染物与最终使用情形，进行长期的可靠性测试。

但是有没有更简易的方法呢？通过引进其它人的经验来缩短增加学习的弯路。诸如IPC、EMPF和Naval Avionics Center(美国海军航空中心)已经进行了各种清洁度情况的一系列测试与工业研究；其中一些发现可在公共领域得到。这些技术论文和手册指导个人或公司理解这个微妙的，也很关键的，工艺测试与效果的元素。一个好的例子就是，IPC、美国环保局(EPA, Environmental Protection Agency)、美国国防部(DOD, Department of Defense)主办的，八十年代后期完成的深入的清洁与清洁度测试程序。这个程序调查研究了在电子制造清洁工艺中使用的、减少氟氯化碳(CFC, chlorofluorocarbon) 水平的新的材料与工艺。

电子工业中下一个大的波动—无铅焊锡与无卤化物绝缘层的运动 - 可能将触发另一次对清洁与清洁度的广泛的工业范围内的研究。直到那时，读者与电话咨询者将需要在掌握IPC规格的基础上，从各种销售材料、个案研究、报告与告诉他们个别清洁度要求应该是什么的指引中看清楚。